SCANDINAVIA Primer 1:3                                                    грунт для наружных и внутренних работ

ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ

Укрепляет основание на молекулярном уровне.

Снижает расход краски. Предохраняет от гниения, плесени и воздействия влаги. Улучшает сцепления покрытия с поверхностью.

ТИП: Водоразбавляемый акрилатный укрепляющий грунт глубокого проникновения для наружных и внутренних работ. Концентрат 1:3. Работает по системе DEEP INSIDE.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Для грунтования оштукатуренных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных и газобетонных поверхностей, гипсовых строительных материалов, волокнисто-цементных панелей, древесностружечных и древесноволокнистых плит, для укрепления мелящих и побеленных поверхностей внутри помещений. Для пропитки бетонных оснований, цементных штукатурок, акрилатных фасадных шпатлёвок перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок при наружных работах.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Стены и потолки внутри и снаружи помещений. Для грунтования поверхностей перед интерьерной окраской в помещениях любого типа, а также для фасадных работ.

- Концентрат (пропорция 1:3),  покрывает максимальную площадь при подготовке поверхности

- Обеспечивает равномерное нанесение финишного покрытия

- Изготовлен по оригинальной финской рецептуре

- Обладает высокой клеевой и проникающей способностью, пропитывает и склеивает рыхлые основания на глубину до 12 см

- Быстро сохнет

- Не содержит растворителей

- Значительно улучшает адгезию

- РЕКОМЕНДОВАН  В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ FINNTELLA KLARS

Расход (при однослойном нанесении): 5-14 м2/л (250-300 г/м2).

Разбавитель: вода.

Способ нанесения: кисть, валик или краскораспылитель.

Время высыхания:
от пыли - 1 час, для повторного нанесения – 1,5 часа.

Цвет: Бесцветный

Вид упаковки: Пластиковая тара: 0,9 л, 2,7 л, 5 л, 10 л.